# 2.2 QD-LED工作机理和结构选择

柔性/可穿裁的QD-LED的器件结构在很大程度上采用了通用QD-LED结构，并进行了一些修改以实

现高变形性。QDLED  的一般结构由阳极、电子传输层(ETLS)、QD  层、空穴传输层(HTLs) 和阴极组 成，如图2-3.a 所示，QD-LED 的工作机制如下：

(10)电子和空穴从电极注入电荷传输层(CTLS): ()将所述载流子从 CTLS注入QDs 中；

(II)注入载流子的幅射复合发生在量子点中(如图2-3.b)。

QLED 的性能和稳定性在很大程度上取决于CTLs材料的选择。良好的CTLs应该具有高的载流子迁移 率井且很好地平衡电子/空穴注入。根据CTLs的类型，QLED 的结构可分为四种不同类型(如图2-3c.):

L有机/QD双层CTLs;1. 全有机CTLs;Ⅲ .全无机CTLS;iv.有机 ·无机CTLs。它们在峰值EQE和最大亮度方 面的器件性能如图2-3.d/e 所示。!

由于结构简单性，i 通常应用于最早的QD-LED, 然而，因为这种结构不存在ETLs且QDs 和CTLs的物 理分隔较差，1结构的QD-LED 电子注入控制不佳，漏电流显著。为了解决这些问题，提出了li型器件，

发光比之前的QD-LED 器件的最佳结果提高了25倍。然而，有机薄层对水分和氧气敏感。因此，用无机

材料代替有机材料似乎是提高QDLED 器件可靠性的最佳解决方案。7在最初的研究中，QD 层夹在p型 和n型GaN之 间(EQE<0.01%),  在接下来的工作中，展示了具有由金属氧化物(如ZnO、SnO2、

ZnS、NIO 和WO3) 组成的全无机CTLs的QD-LED。这些器件在长期使用和高电流密度条件下表现出优异 的稳定性，这对于未来的柔性显示器应用可能是有益的，然而，由于在无机层的苛刻沉积过程中量子点  的降解，整体器件性能较差

iv 型结构是为了利用无机化合物的高可靠性优点和有机化合物的高发光优点而设计的，目前已经成  为QD-LED的设计基准，本设计报告也将基于这种CTLs结构进行设计。通过引入ZnO纳米颗粒作为ETLs   取得了重要突破。ZnO 即使以纳米颗粒的形式也表现出优异的电子迁移率，并且在将这些纳米颗粒引入  器件的过程中不会对下面的QD 层产生显著的损伤，因为它们是溶液可处理的，这一结构的另一重要优点 与本设计关联度很高——整体层的超薄形状因子使他们适用于柔性显示器。

红光器件

与制备难度更高的绿光和蓝光 InP  QDs相比，红光器件的研究更为成熟，主要集中在

对InP 表面缺陷的钝化和壳层优化。

通过采用layer-by-layer    的壳层包覆生长方式，得到了尺寸在15nm 的 InP/ZnSeS/ZnS    红光量子点，在实验中逐步提升成壳温度和时间，确保了在低反应物浓度下壳层的逐层均匀 生长，更厚、更均匀的壳层钝化了表面缺陷，抑制了非辐射复合，将其应用在QLED 器 件 中 可以得到 EQE 为6 . 6%的性能

2

Ll)

图 8 : 红光InP 基 QLED 器件的外量子效率EQE 与发光亮度Luminance 的变化曲线

绿光器件

制备性能优化的绿光InP   QDs,PLQY接近90%,研究发现，随着inP 内核减小，其导  带 底(conduction  band  minimum,CBM)上移，价带顶(valanceband    maximum,VBM)基  本不变。这就导致电子波函数向壳层的离域增大，辐射复合降低，同时电子波函数极易被 表面缺陷耦合，从而增强非辐射复合，因此光层组分的调谐对小尺寸InP QDs的电子波函 数进行限域极其重要。通过精细控制壳层生长时间。可以得到得到更厚的GaP/ZnS//ZnS

壳层，和之前制备的常见的3-5nm  的绿光 inP  QDs相比 .尺寸增大至7nm  左右，在 PLQY 接近70%的条件下制备出了EQE=6.3% 的绿光QLED 器 件 。

蓝光器件

蓝光器件在InPQLED  中最难实现，这很大程度上是因为如果InPQDs 发射蓝光，其尺 寸需要控制在1.5-20nm. 与绿光类位，如此小的尺寸意味着更大的比表面积，也就意味 着表面缺陷更容易形成、更大的不稳定性和更大的可控合成难度。