# 3.3制造和集成工艺

4.3环境问题

科技是一把双刃剑，QD-LED  集成的智能服饰对环境的影响也有正反两方面，从反方面来说：

1.QD-LED  的制造过程需要使用包括稀有金属(如银)、有机化合物、量子点等材料。这些材料的提 取和加工可能对环境造成影响，包括能源消耗和资源耗用，稀有金属的开采和处理过程可能导致土 壤、水源污染以及生态系统破坏

2.镉毒性：(欧盟)高危害有毒物质和可致嬉物质该物质，镉及其承装容器须作为危险性度料处置. 镉在常说的RoHS-《 关于限制在电子电气设备中使用菜些有害成分的指令》(Restriction of

Hazardous   Substances规定的六种有害物质之列。近年来，日本地区曾有大量食用含镉水稻后慢 性中毒换”痛痛病的报道，锅的慢性毒性通常最先表现出功能异常的是调脏功能损伤，之后最明显 的症状是份骼方面，即痛痛病的表现，此外，镉还有致癌、致畸、生殖毒性、免疫系统毒性、心 血管毒性、肺部损害等危险性，因此以Cdse 作为原料的量子点材料在加工时必须保证佩戴防护装  置，遵循加工流程，由于CdSe 对空气中的氧气和温度敏感，需要保证CdSe 不暴露在空气中，同时 做好防止粉尘扩散和废弃物妥善处理

当然更好的方式是采取不含辆的Qd 层。下图列了2011-2019年出现的不含镉的QD 层相关性能。常 见的取代CdSe 的结构有InP/ZnSeS/ZnS, 从长远角度考虑，ZnS 材料具有较好的前景，可以被应用 在 设 计 中

传统的QD-LED 制造方法是旋涂。然而，和OLED 显示一样，整个的显示屏是由一个个像素组成，旋 涂的方法显然不适合，而且旋涂往往会损失很多量子点，用于高分辨率、高对比度和适用于各种衬底

(柔性沉底和可拉伸村底)的先进的构造技术是必须的，目前，使用喷墨打印和转移打印的图形化打印 技术逐新成熟，促进了量子点显示的进步。这些制造工艺也可以运用在我们的服饰制造上，促进其产业 化 的 过 程

喷图打印(Inkjet       printing)是一种简单的方法，可以通过喷墨打印机在预定义的图案上沉积微量的 材料，并按需滴落，这种方法可以显著降低材料成本。在全色显示器件的典型喷墨打印中，电极和像 素点由打印银纳米颗粒和发光材料构成，通过将衬底放置在打印头正下方的液滴产生处，并施加不同的  电压，墨水可以精确地打印到村底上。当围水过于粘稠时，需要施加大的压力脉冲来形成液滴。另一方  面，如果围水的表面张力过低，除了所需的液滴之外，还会产生咖啡环效应，严重影响显示的分辨率

由于量子点可以溶解于溶液中，可以通过喷墨打印直接获得具有RGB 像素化的图像。在此过程中，有两 个关键问题需要考虑，以获得具有可控厚度的均匀量子点薄股，首先，需要避免量子点在器件处理过程 中重新溶解。因此，喷墨印刷工艺需要使用具有可控溶液性质(如浓度、表面张力和粘度)的墨水，这 给量子点油墨的制备带来了额外的困难，其次，需要尽量减少咖啡环效应，以提高分辨率

转 移 打 印(Transfer       printing)通过使用无溶剂工艺避免了其他方法遇到的问题，从而产生了均匀 的 QD 薄股和紧凑的网络结构¹²,这种方法的关键在于使用软质和弹性体印模来复制由光刻或其他图案 化技术产生的图案。单独制备用量子点旋涂的供体底物，并将安装在供体基质上的均匀量子点脱转移到 受体基质上，转移打印在选择设备组件和设备制造方面提供了更多的灵活性