高功率 GaN 蓝光激光二极管资料汇编

1. 原始论文概况

标题：GaN‑based blue laser diodes with output power of 5 W and lifetime over 20 000 h aged at 60 °C
期刊：Journal of Semiconductors, 46 (2025)
核心要点：
• 30 µm × 1 mm 脊波导结构，在 60 °C 封装腔温下实现 5 W 连续波输出。
• 老化试验显示 2 × 10⁴ h 功率衰减 < 3 %。
• 通过 p‑型电流扩展层与高导热散热垫协同，将器件热阻降低至 8 K W⁻¹，显著提升可靠性。

2. 关键延伸参考文献

2.1 GaN‑based blue laser diode with 6.0 W of output power under continuous‑wave operation at room temperature

来源：Journal of Semiconductors 42(11):112801 (2021)

要点：30 µm × 1.2 mm 脊波导；阈值 1.1 kA cm⁻²；为 5 W 装置提供基准功率‑阈值‑效率对比。

2.2 Realizing GaN‑based blue laser diode with 7.5 W output power via electron‑blocking‑layer thickness adjustment

来源：J. Vac. Sci. Technol. B 43(3):032203 (2025)

要点：通过减薄 AlGaN EBL 至 12 nm，兼顾电子注入与光学约束，CW 功率提升至 7.5 W，内损耗降至 1.4 cm⁻¹。

2.3 High‑power GaN‑based edge‑emitting laser diodes

来源：Proc. SPIE 13366 (2025) 133660C

要点：综述 2019–2025 年波导、腔长与散热创新；壁插效率从 36 % 提升至 55 %，寿命突破 3 × 10⁴ h。

2.4 High‑Power GaN‑Based Blue Laser Diodes: Degradation Mechanisms and Reliability Strategies

来源：Adv. Photonics Res. 5(9):2300119 (2024)

要点：利用 CL、TEM 揭示线程位错迁移与 p‑接触金属扩散是高功率 LD 的主要失效通道；提出 Ni‑free 接触与 AlN 间层可延长寿命 2×。

3. GaN 激光器发展历程概述

● **1960‑1980 年代：理论与材料探索**
  - 1960 年代末，理论指出 GaN 直接带隙 (3.4 eV) 适合短波长发光，但高质量晶体生长困难。
  - 1975‑1985 年，日美团队在蓝宝石衬底上首次实现 p‑GaN 掺 Mg 激活，为后续 LED/LD 奠基。

● **1990‑1996 年：首次室温连续波 GaN LD**
  - 1991 年中村修二团队引入低温 GaN 缓冲层，显著降低位错密度。
  - 1996 年 Nichia 发表世界首支室温连续波 (RT‑CW) GaInN/GaN 蓝光 LD (λ≈ 405 nm, 1 mW)。

● **2000‑2010 年：商用化与光存储时代**
  - 2003‑2006 年，日立/索尼/Pioneer 等将 405 nm GaN LD 集成到 DVD、Blu‑ray 驱动器，输出功率提升至 100‑200 mW。
  - 多量子阱(MQW) 与 AlGaN 电子阻挡层(EBL)技术普及，器件寿命突破 10 000 h。

● **2010‑2018 年：高功率 & 绿色波段突破**
  - 微通道冷板、Cu‑W 散热垫和宽脊波导设计推动蓝光 LD CW 功率 >1 W (450 nm)。
  - 2013‑2018 年，通过波导倾斜与极化场工程实现 515‑525 nm 绿光 GaN LD (仍受效率下滑限制)。

● **2019‑2025 年：多瓦级与高可靠性阶段**
  - 2019 年后，30 µm 脊 + 1 mm 腔长的结构标准化，CW 输出功率从 3 W → 7 W，壁插效率逼近 55 %。
  - 先进外延 (低位错 GaN-on-GaN / SiC) 与 Ni‑free p‑接触、AlN 间层显著减缓热‑电耦合失效，寿命已达 30 000 h。
  - 未来目标：2027 年前实现 10 W CW、WPE>60 %，并向短脉冲 20 W 峰值拓展，支撑激光显示、微加工与水下可见光通信。